###### ДОКЛАД

###### Утилизации пластиковых пакетов является одной из проблем экологии. В среднем за год продается около 13 млрд. пакетов. Как правило, их используют всего лишь 20 минут, после чего выбрасывают, а ведь для полного разложения полиэтилена требуется колоссальный период времени – более ста лет.

###### В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом возрос интерес к биоразлагаемым полимерным материалам и упаковкам из них, которые разрушаются при воздействии природных факторов.

###### Сотрудником Брунельского университета (Англия) Гриффином были разработаны пластмассовые композиции, включающие добавки крахмала.

###### Американская компания EastenChemical в 2010 году начала производство сложного полиэфира EastarBio COPE.

###### Швейцарская фирма DuPont объявила о коммерческом производстве Biomax - гидро-биоразлагаемого полиэфира.

###### Итальянская фирма NovamontSpA разработала четыре композиции материала марки MaterBi, нетоксичного полиацеталя на основе крахмала

###### Мы попробовали принять участие в решении данной проблемы и разработать «Чудо пленку» на основе полисахарида –метилцеллюлозы с регулируемым сроком службы. По нашему мнению, данная пленка помимо возможности разлагаться в  естественных условиях должна не уступать по свойствам полиэтиленовой пленке.

###### В связи с этим цель нашей работы - разработка биоразлагаемых материалов на основе природного полисахарида метил целлюлозы и исследование его свойств. (слайд 1).

Задачи исследования:

###### 1.	Синтезировать биоразлагаемые пленочные материалы на основе высо-комолекулярного природного полисахарида, белкового комплекса и пластифика-тора.

###### 2.	Исследовать физико-химические свойства полученного биополимерного материала (спектры поглощения в УФ - области, предел прочности, статический коэффициент, относительное удлинение при разрыве).

###### 3. Рассмотреть процесс деструкция пленок на основе метилцеллюлозы (МЦ) во времени в естественных условиях при контакте с почвой. (слайд 2).

###### Что же входит в состав биоразлагаемой пленки, и каков процесс ее получения?

В качестве основы пленки нами использован возобновляемый природный  материал полисахарид - метилцеллюлоза. Для получения пластичной пленки в композиции вводили пластификатор (глицерин). В качестве дополнительных компонентов, для придания твердости пленочному покрытию, использовали природный белковый комплекс желатина (слайд 3).

Процесс формирования пленки состоял в нанесении коллоидного геля на основе метилцеллюлозына гладкую стеклянную поверхность желаемой формы толщиной от 1 до 3 мм и оставляли на воздухе при температуре 2022 ºС на 2-3 суток до полного высыхания. Образцы полученных пленок представлены на слайде 4.

Проверка прочности пленок и сравнение с аналогичными образцами полиэтилена представлена на слайде 5. Полученные биоразлагаемые пленки по механическим свойствам не уступают пленкам из полиэтилена.

С помощью микроскопа марки RenishawInvia были сделаны микрофотографиибиоразлагаемых пленокна основе метилцеллюлозы.Из рисунка видно, что пленки состоят из микрокристаллических включений, каждое из которых представляетсобой, на наш взгляд, кластер большого количества длинноцепных молекул, связанных вместебоковыми нековалентными связями (слайд 6).

Улучшая качество полимерных пленок, вводя в них различного рода добавки, можно добиться расширения спектра их применения.

УФ - лучи способны вызвать коагуляцию белка, прогоркание жира, гибель микроорганизмов и ряд других явлений.Мы попытались оценить способность биоразлагаемых пленок пропускать УФ-лучи (слайд 7).Повышение порога светопоглощения пленочного покрытия в УФ-области можно использовать для получения упаковочных материалов, обеспечивающих длительные сроки хранения.

Способность пленки к биоразложению (кинетику биодеградации) оценивали по потере массы. Данные по деструкцици пленок на основе МЦ представлены на рисунке (слайд 8). Продукты процесса деструкции пленок могут обогащать почвы, а также служить питательной средой для микроорганизмов, и таким образом включаться в процессы метаболизма природных систем.

Кроме того, удивительное свойство пленки не растворяться в горячей воде может быть использовано при изготовлении пакетов разового использования при варке сыпучих продуктов, например, круп (слайд 9).

В заключении разрешите подвести итог проделанной работы.

ВЫВОДЫ (слайд 10)

- Синтезированы биоразлагаемые материалы нелинейной архитектуры на основе высокомолекулярного природного полисахарида - метилцеллюлозы, пластификатора – глицерина и белкового комплекса - желатина.

- Проведен анализ механических свойств биоразлагаемых пленочных материалов и спектров поглощения в УФ-области. Прочность разработанных композиционных материалов на разрыв по длине и ширине составляет 13, 23 Мпа и 12,94 Мпа. Повышение порога спектропоглощения в УФ – области связано с повышением плотности упаковки в аморфных областях метилцеллюлозы за счет модификации структуры молекулами глицерина и желатина.

- Рассмотрен процесс деструкция пленок на основе метилцеллюлозы (МЦ) во времени в естественных условиях при контакте с почвой. Продукты процесса деструкции пленок могут обогащать почвы, а также служить питательной средой для микроорганизмов, и таким образом включаться в процессы метаболизма природных систем.