|  | # Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицея № 35 города Ставрополя |
| --- | --- |

Проект на тему:

«Получение биоразлагаемых материалов на основе природного полисахарида»

Ученицы 10 «А» класса: Шигалова Марина

Болоцких Светлана.

Руководитель: Шабалдас Елена Васильевна.

Ставрополь,2021

Оглавление

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ЕДИНИЦ……………………………………………………… |  | 3 |
| Введение…………………………………………………………………………. |  | 4 |
| Глава 1. | Анализ методов получения, свойств биоразлагаемых материалов……………………………………………………………………. | 6 |
| Глава 2. | КОНСТРУИРОВАНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ…………………….. | 10 |
| 2.1 | Синтез биоразлагаемых материалов на основе метилцеллюлозы…………………………………………………………………….. | 10 |
| 2.2 | Исследование свойств биоразлагаемых материалов……………… | 11 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….... |  | 17 |
| ВЫВОДЫ………………………………………………………………………… |  | 18 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….. |  | 19 |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,

СИМВОЛОВ И ЕДИНИЦ

| УФ | - ультрафиолетовая область |
| --- | --- |
| ПЭВД | - полиэтилен высокого давления |
| ЭАК | - сополимер этилена с акриловой кислотой |
| БЦ | - бактериальная целлюлоза |
| ПЭНП | - полиэтилен низкой плотности |
| ОП, D | - оптическая плотность |
| МЦ | - метилцеллюлоза |
| ФЭК-56 М | - фотоэлектроколориметр 56 М |
| ХП | - холостая пленка без фермента |

Введение

###### Актуальность.В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом возрос интерес к биоразлагаемым полимерным материалам и упаковкам из них, которые разрушаются при воздействии различных факторов (УФ-излучения, микроорганизмов, теплового воздействия).

###### Создание материалов, которые часто называют материалами с регулируемым сроком службы, предполагает введение в них специальных добавок, ускоряющих распад макромолекулы полимера. Для этих целей используют различные полисахариды, содержание которых может достигать 60%.

###### Современные тенденции при разработке биоразлогаемых  материаловсостоят в придании им ряда  положительных свойств: способность подвергаться разложению в естественных условиях среды, не нанося при этом вреда экологии, иметь регулируемый срок службы, процесс получения материала должен отличаться экологической чистотой.

###### Очевидно, что применение научных подходов, направленных на создание данных материалов с заранее заданными свойствами и функциями может способствовать расширению области применения их не только в качестве упаковочного материала, но и в качестве материала для  медицины, биохимии, фармакологии, в качестве основы для иммобилизации ферментов  (создание ранозаживляющих покрытий).

###### Работы по биоразлагаемым материалам актуальны и востребованы, о чем свидетельствует проведение первой Международной конференции по биоразлагающимся полимерам и соответствующим композитам в г. Аликанте(Испания, 2007)[11].

###### Технологии создания биоразлагаемых материалов включают в себя ряд открытий последних лет в области химии и физики высокомолекулярных систем и структур [1, 13,15].

###### Цель работы – разработка биоразлагаемых материалов на основе природного полисахарида метилцеллюлозы  и исследование его свойств.

Задачи исследования:

###### 1.	Синтезировать биоразлагаемые пленочные материалы на основе высокомолекулярного природного полисахарида, белкового комплекса и пластификатора.

###### 2.	Исследовать физико-химические свойства полученного биополимерного материала (спектры поглощения в УФ - области, предел прочности, статический коэффициент, относительное удлинение при разрыве).

###### 3. Рассмотреть процесс деструкция пленок на основе метилцеллюлозы (МЦ) во времени в естественных условиях при контакте с почвой.

###### Новизна работыи практическая значимость. Впервые разработаны технологическиеосновы и получены принципиально новые пленочные материалы, подвергающиеся самостоятельной деградации в естественных условиях. Подобран оптимальный состав для получения биоразлагаемых пленок, обладающих следующими преимуществами: прозрачность, пластичность, прочность структуры при разрывном напряжении.Технологии не имеют отечественных и зарубежных аналогов. Ресурсы исходного сырья для производства препаратов являются возобновляемыми и практически неограниченными природными материалами.

###### Исследованы физико-химические свойства биоразлагаемых пленочных материалов (механическая прочность, поглощение в  УФ – области, влагоемкость, деструкция). Полученные данные позволят не только получить широкий спектр новых экологически безопасных материалов , но и расширить спектр их применения.

Глава 1. Анализ методов получения, свойств биоразлагаемых  материалов

Одно из приоритетных направлений науки состоит в разработке материалов, способных подвергаться биодеструкции в естественных условиях. Основные направления развития поисковых и прикладных исследований в области получения биоразлагаемых материалов предполагают:

- создание полиэфиров гидроксикарбоновых кислот (как синтетическим способом, так и микробиологическим);

- создание пластических масс на основе возобновляемых природных полимеров (таких как крахмал, целлюлоза, хитозан и др.);

-биоразложение промышленных многотоннажных  высокомолекулярных синтетических материалов.

Анализ литературных источников по разработке биоразлагаемых полимеров за последние годы указывает на активное развитие направления производства полимеров на основе гидроксикарбоновых кислот: гликолевой, молочной, валериановой или капроновой. Столь пристальное внимание к этому классу соединений обусловлено их способностью выступать питательной средой для микроорганизмов. Воздействие микроорганизмов на основу материала способствует его биодеструкции до СО2 и Н2О [12].

Разработана методика получения биоразлагаемой пленки на основе бактериальной целлюлозы - полимера глюкозы. В отличие от растительной целлюлозы, она представляет собой химически чистый внеклеточный продукт. Молекулы БЦ лежат строго параллельно друг другу. Поэтому образующиеся кристаллические микрофибриллы в 100 раз тоньше микрофибрилл растительной целлюлозы, то есть это структурные элементы наноуровневого размера. Микрофибриллы БЦ соединяются в лентовидные волокна толщиной в одну миллионную сантиметра. Переплетение волокон образует пористую губку, которая впитывает и долго удерживает огромное количество воды, в 200 раз больше собственного веса. Кроме того, за счет правильного расположения волокон степень кристалличности БЦ достигает 80 %, и чтобы их разорвать, нужно приложить силу до нескольких килограммов на квадратный миллиметр [5].

БЦ обладает рядом положительных свойств, которые позволяют использовать ее в медицине: биологическая совместимость;стимулирование регенерационных процессов; безболезненно наносится и так же безболезненно удаляется;активно насыщается лекарственными препаратами и свободно отдает их в поврежденную зону;сильно поглощает продукты распада тканей;служит почти непреодолимым физическим барьером для инфекции.

Одним из самых перспективных биодеградируемых пластиков для применения в упаковке в настоящее время является полилактид - продукт конденсации молочной кислоты, который может быть полученферментативным брожением декстрозы сахара или мальтозы, сусла зерна или картофеля, которые являются возобновляемым сырьем биологического происхождения [18].Кроме того, полилактид составляет серьезную конкуренцию традиционным синтетическим полимерам благодаря своим потребительским свойствам (прозрачность, глянец), высоким физико-механическими свойствами (высокий модуль упругости при растяжении, температура плавления, способность сохранять предоставленную форму, стойкость к действию масел, устойчивость к воздействию УФ - излучения), а главное, способность к биологическому распаду.

Проблема придания свойств биоразлагаемости хорошо освоенным многотоннажным промышленным полимерам (полиэтилен, полипропилен, поливинхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат) занимает важное место в исследованиях. Активно разрабатываются три направления:

-введение в структуру биоразлагаемых молекул, содержащих в своем составе функциональные группы, способствующие фоторазложению полимера;

-получение композиций многотоннажных полимеров с биоразлагаемыми природными добавками, способными в определенный момент времени инициировать распад основного полимера;

-направленный синтез биодеградируемых пластических масс на основе промышленно освоенных синтетических продуктов[16, 3].

Создание композиционных материалов на основе воспроизводимых биологических ресурсов, в качестве которых, как правило, используют полисахариды (крахмал, целлюлозу, хитин, хитозан и др.) и белки (каллоген, желатин, казеин), применяются в качестве упаковки пищевых продуктов.

Целлюлоза и ее производные, как сырье для производства искусственных полимерных материалов и химических волокон, начали применяться еще в XIX веке, и, по сути, является первым биоразлагаемым полимерным материалом. Она обладает высокой механической прочностью, не растворяется в воде и органических растворителях, не плавится. Под воздействием кислот легко гидролизуется.

Крахмал - полисахарид, который накапливается в процессе жизнедеятельности растений в их клубнях, семенах, стеблях и листьях. В промышленных масштабах его получают из картофеля, пшеницы, кукурузы и риса. После надлежащей химической обработки сам крахмал можно использовать в качестве разлагающего пластика. Такой крахмал называется модифицированным. Модификаторами, иначе говоря, пластификаторами, могут быть вода, глицерин, полиоксиэтиленгликоль, мочевина, полиэфиры и др. [7].

Технология получения модифицированного биоразлагаемого материала подразумевает две стадии: сначала из крахмала и дополнительных наполнителей (растительных волокон, органических и аминокислот) после экструзии получали гранулы концентрата, затем эти гранулы смешивали с гранулами полимера (полипропилена или полиэтилена) и пластификаторами в экструдере. Материал имеет хорошие механические характеристики при содержании концентрата 40-60 % [6].

Идеи создания композиций различных синтетических полимеров с крахмалом появились в 70-х годах XX века. Сотрудником Брунельского университета (Англия) Гриффином были разработаны пластмассовые композиции, включающие добавки крахмала. Новые материалы не подвергались воздействию прямых солнечных лучей и воды, они легко разлагались под действием микроорганизмов почвы.  Во влажной среде при контакте с бактериями или грибками крахмал набухает, избирательно гидролизуется и увеличивает площадь поверхности всего полимера. Поверхность покрывается крахмальной камедью и глюкозой, присутствие которых способствует образованию перекисей, вызывающих деструкцию полимерных молекул. Образующиеся молекулы с короткой цепью могут ассимилироваться микроорганизмами почвы [9]. На данный момент крупные в области производства полимерной продукции фирмы выдвинули свои версии биоразлагаемых материалов. Немецкая компания Bayer представила новый биоразлагаемый полиэфирамид. Полимер имеет полукристаллическую структуру и производится литьем под давлением или экструдируется на традиционном оборудовании. Сырьем для его производства является гексамителен диамин, бутандиол и адипиновая кислота.  Получаемая пленка обладает степенью прозрачности, ранжируемой от полупрозрачной до прозрачной. Процесс биоразложения упаковки происходит в течение 60-ти дней при контакте с бактериями и грибками[17]. Американская компания Easten Chemical в 2010 году начала производство сложного полиэфира Eastar Bio COPE. Материал имеет полукристаллическую основу, хорошие свойства прозрачности, а его барьерные характеристики по кислороду выше, чем у полиэтиленовой пленки. При компостировании упаковка разлагается на диоксид углерода, биомассу и воду так же быстро, как обыкновенная газета [14]. Биоразлагаемые материалы немецкой компании BASF марки COPE и Ecoflex обладают технологическими свойствами, аналогичными полиэтилену низкой плотности (ПЭНП). Пленки Ecoflex имеют высокие характеристики сопротивления проколу, водонепроницаемости и воздухопроницаемости[8].

Швейцарская фирма DuPont объявила о коммерческом производстве Biomax - гидро-биоразлагаемого полиэфира. Точка плавления Biomax – 200 °С, относительное удлинение варьируется от 50 до 500 %, прочностные характеристики могут регулироваться [2].

Итальянская фирма Novamont SpA разработала четыре композиции материала марки Mater Bi, нетоксичного полиацеталя на основе крахмала[4].

Таким образом, существует необходимость разработки новых универсальных и совершенствования уже существующих биоразлагаемых материалов с прогнозируемым сроком службы и способностью к биодеструкции.

Глава 2. Конструирование биоразлагаемых материалов и исследование их свойств

2.1 Синтез биоразлагаемых материалов на основе метилцеллюлозы

В основу синтеза материалов, обладающих деструктивной способностью, положен принцип разрушения межмолекулярных и внутримолекулярных связей в естественных условиях среды.

В связи с этим нами использованы композиции, содержащие в качестве основы возобновляемый природный биоразлагаемый материал полисахарид - метилцеллюлозус содержанием метоксильных групп от 26 до 33%. Для получения пластичной пленки в композиции вводили пластификатор (глицерин). В качестве дополнительных компонентов, для придания твердости пленочному покрытию, использовали природный белковый комплекс желатина.

Готовили 3-5 % раствор метилцеллюлозы. Для этого метилцеллюлозу вносили в воду температурой 5060 ºС. Смесь выдерживали 1,52 часа. Температурный режим обусловлен следующими ограничениями. При температуре ниже 50 оС и выше 60 оС процесс гелеобразования замедляется.

Для исключения образования пузырьков воздуха в 5 % растворе метилцеллюлозы необходимо выдерживание полученного раствора при температуре 810 оС в течение 12-15 часов.

В полученный коллоидный гель метилцеллюлозы вводили реагент для модификации реологических характеристик, пластификатор, придающий изделию гибкость, и перемешивали до однородного состояния.

В качестве реагента для модификации реологических характеристик использовали белок животного происхождения - желатин в концентрации от 3 до 8 % от общей массы составляющих композиции.

В качестве пластификатора, придающего изделию гибкость, использовали глицеринв концентрации от 0,5 до 1 % от общей массы составляющих композиции.Полученную композицию наносили на гладкую стеклянную поверхность желаемой формы толщиной от 1 до 3 мм и оставляли на воздухе при температуре 2022 ºС на 2-3 суток до полного высыхания.

2.2. Исследование свойств биоразлагаемых материалов

Анализ физико-химических свойств полученных высокомолекулярных биоразлагаемых материалов предполагал исследование спектров поглощения в УФ - области, предела прочности, относительного удлинения при разрыве, статического коэффициента трения. Данные характеристики могут позволить расширить область применения синтезированных композиционных материалов.

Метод определения прочности полимерных материалов при деформации растяжения (ГОСТ 17035-86)основан на растяжении испытуемого образца с определенной скоростью деформирования. Для испытания применяли образцы в форме прямоугольника шириной от 10 до 25 мм, длиной не менее 150 мм. Предельные отклонения по ширине образца должны быть ±0,2 мм. За толщину образца принимали толщину испытуемого материала. Для испытания использовали разрывные и универсальные испытательные машины с электромеханическим приводом (ГОСТ 7855-84).

Прочность при разрыве (σr)в МПа (Н/мм2, кгс/см2) вычисляли по формуле:

σr=FrA0, 	где

Fr - максимальная нагрузка при испытании на растяжение, Н;

А0 - начальное поперечное сечение образца, мм2, рассчитанное по формуле:

А0=d∙b, где

d– номинальная толщина, мм;

b - номинальная ширина, мм.

Относительное удлинение при разрыве (εr) рассчитывали по формуле:

εr=∆ll0∙100%, где

∆l – изменение расчетной длины образца в момент разрыва, мм;

l0– начальная расчетная длина образца, мм.

За результат испытания принимали среднее арифметическое не менее трех определений, вычисляемое до второй  значащей цифры.

Относительное удлинение при разрыве определяли без предварительного кондиционирования пленки на разрывной машине, шкала нагрузок которой выбиралась так, чтобы измеряемое усилие составляло от 5 до 90% от номинального значения шкалы, а расстояние между зажимами было не менее 500 мм (ГОСТ 14236-81).

Испытания проводили на образцах шириной (15±2) мм, вырезанных в продольном и поперечном направлениях из пленки. За результат испытаний принимали среднее арифметическое результатов пяти определений отдельно в продольном и поперечном направлениях.

Определение номинальной толщины пленкипроводили по ГОСТ 17035-86.

Для измерений применяли устройства и приборы  с погрешностью измерения прибора в зависимости от толщины пленки  с измерительными поверхностями «плоская/плоская».

Полученные биоразлагаемые материалы были исследованы на прочность по длине и ширине, относительное удлинение при разрыве по длине и ширине.  Полученные данные сравнили с показателями полиэтилена марки Н (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительные механические характеристики полиэтиленовой пленки (марки Н) и разработанного образца биоразлагаемого материала

| Наименование показателя |  | Образцы материалов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полиэтилен марки Н (ГОСТ 10354-82) | Разработанный образец Состав композиции: МЦ (53,8 масс. %); желатин (33,3 масс. %); глицерин (10,3 масс. %); вода (2,6 масс. %) |
| Номинальная толщинаd, мм |  | 0,040 | 0,047 |
| Ширина пленки b, мм |  | 15 | 15 |
| Начальное поперечное сечение A0, мм2 |  | 0,60 | 0,71 |
| Начальная расчетная длина пленкиl0,мм |  | 150 | 150 |
| Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2, Н/мм2) | σпо ширине | 13,70 | 12,94 |
|  | σпо длине | 14,70 | 13,23 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: | εпо ширине | 350 | 200 |
|  | εпо длине | 300 | 150 |
| n=3, ts=4,3; Р=0,95 |  |  |  |

Из таблицы 1 следует, что биоразлагаемые материалы уступают по прочности при растяжении полиэтилену всего по ширине 6%, а по длине – 9%. Анализ данных относительного удлинения при разрыве свидетельствует о более высокой эластичности полиэтилена.  Это связано со структурой основы материала - метилцеллюлозы.Но, не смотря на представленные факты, основное свойство биоразлагаемых материалов – способность разлагаться в естественных условиях в  кратчайшие сроки, может позволить использовать его в качестве альтернативной замены полиэтилена.

С помощью микроскопа марки RenishawInvia были сделаны микро-фотографии биоразлагаемых  пленок на основе метилцеллюлозы  (рисунок 1).

| а) увеличение 20Х | б) увеличение 50Х |
| --- | --- |

Рисунок 1– Микрофотографии биогазлагаемых материалов на основе метилцеллюлозы

Из рисунка видно, что пленки состоят  из микрокристаллических включений, каждое из которых представляетсобой, на наш взгляд,  кластер большого количества длинноцепных молекул, связанных вместебоковыми нековалентными связями.

Для получения данных о спектрах поглощения в УФ-области проводили измерения оптической плотности на спектрофотометре СФ-46. Для этого пленки закрепляли в кюветодержателе и анализировали поглощение при длине волны 185-400 нм.На рисунке 2 представлены сравнительные данные по поглощению в УФ-области целлофана, полиэтилена и полученного нами композиционного материала следующего состава: МЦ (53,8 масс. %), желатин (33,3 масс. %), глицерин (10,3 масс. %), вода (2,6 масс. %).

Рисунок 2 – Сравнение спектров поглощения полученных композиционных материалов, целлофана и полиэтилена

Графики свидетельствуют о повышении поглощения в УФ-области синтезированных биоразлагаемых материалов относительно синтетических полимеров. Повышение порога светопоглощения пленочного покрытия в УФ-области можно использовать для получения упаковочных материалов, обеспечивающих длительные сроки хранения.

Формирование целостной структуры биоразлагаемых материалов и их способность поглощать влагу зависят не только от механизмов взаимодействия компонентов, составляющих основу пленок, но и от их количественного соотношения. В качестве косвенного метода оценки биоразлагаемости пленок нами проведен анализ сродства пленок к жидкой фазе.Влагопоглощение оценивали по степени набухания исследуемых образцов во времени (рисунок 3).

Рисунок 3 – Кинетика набухания биополимеров состава МЦ – желатин

с добавлением глицерина

Увеличение массы глицерина в структуре материала повышает гидрофильность системы и тем самым увеличивает степень набухания на 32 %. Данное свойство может быть использовано для разработки раневых покрытий на основе биологически активных веществ для применения в медицинской практике.

В качестве прямого метода биоразложения пленок использовали метод потери массы пленок в водно–почвенной среде [10].

Данные по деструкцици пленок на основе МЦ представлены на рисунке 4.

| 1день | 4день | 8 день | 12 день |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 день | 20 день | 24 день | 30день |

Рисунок 4 - Деструкция пленок на основе МЦ в естественных условиях при контакте с почвой во времени

Продукты процесса деструкции пленок могут обогащать почвы, а также служить питательной средой для микроорганизмов, и таким образом включаться в процессы метаболизма природных систем.

Одно из замечательных свойств пленки не изменять своей структуры при кипячении в воде и при наличии в ее составе компонентов, разрешенных к использованию в пищевой и медицинской промышленности, делает возможным применять биоразлагаемые пленки в качестве одноразовой  упаковки  продуктов, подлежащих тепловой обработке. Используемая при этом упаковка не требует утилизации и может быть употреблена в пищу вместе с готовым продуктом. Данные пленки можно использовать для упаковки продуктов, входящих в состав сухих пайков военнослужащих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Синтезированы высокомолекулярные биоразлагаемые материалы на основе природного полисахарида метилцеллюлозы с использованием глицерина как реагента-пластификатора и белкового комплекса желатина для модификации реологических характеристик.

Структурные особенности биоразлагаемых материалов были подтверждены исследованием их физико-химических свойств.

Спектры поглощения в УФ - области свидетельствуют о повышении барьера поглощения разработанных материалов по сравнению с целлофаном и полиэтиленом. Это может быть связано с повышением плотности упаковки в аморфных областях метилцеллюлозы за счет модификации структуры молекулами глицерина и желатина.Модификация МЦ молекулами желатина может осуществляться путем ковалентного связывания боковых аминокислотных остатков полипептидных цепей последнего с функциональными группами МЦ.

Классическое представление о фазовых переходах не позволяет в должной степени понять процесс структурирования, способствующий повышению кристалличности материалов,  связанный с организацией надмолекулярной структуры аморфных областей метилцеллюлозы.

Прочностные характеристики материала-основы обеспечивают его практическое применение. Полученные данные по величинам прочности на разрыв по длине и ширине- 13,23 и 12,94 (МПа) соответственно. Относительное удлинение при разрыве разработанных композиционных материалов по длине и ширине составляет 150% и 200% соответственно. Такие характеристики обусловлены изменением потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия, преимущественно потенциальной энергии вращения вокруг ковалентных связей монозвеньев  метилцеллюлозы.

Влагопоглощение оценивали по степени набухания исследуемых образцов. Увеличение массы глицерина в структуре материала повышает гидрофильность системы и тем самым увеличивает степень набухания на 32 %. Процессы адсорбции воды на поверхности пленок могут служить косвенным методом деструкции биоразлагаемых материалов.Данное свойство может быть использовано для разработки раневых покрытий на основе биологически активных веществ для применения в медицинской практике.

ВЫВОДЫ

- Синтезированы биоразлагаемые материалы нелинейной архитектуры на основе высокомолекулярного природного полисахарида - метилцеллюлозы, пластификатора – глицерина и белкового комплекса - желатина.

- Проведен анализ механических свойств биоразлагаемых пленочных материалов и спектров поглощения в УФ-области. Прочность разработанных композиционных материалов на разрыв по длине и ширине  составляет 13, 23 Мпа и 12,94 Мпа. Повышение порога  спектропоглощения в УФ – области связано с повышением плотности упаковки в аморфных областях метилцеллюлозы за счет модификации структуры молекулами глицерина и желатина.

- Рассмотрен процесс деструкция пленок на основе метилцеллюлозы (МЦ) во времени в естественных условиях при контакте с почвой. Продукты процесса деструкции пленок могут обогащать почвы, а также служить питательной средой для микроорганизмов, и таким образом включаться в процессы метаболизма природных систем.

Список литературы

| 1 | Андрианова Г.П. Физико-химические основы создания и модификации многослойных композиционных пористых и волокнисто-пористых полимерных материалов // Дизайн и технологии. - 2010. - №17. - С. 70-81. |
| --- | --- |
| 2 | Большаков И.Н., Кириченко А.К., Еремеев А.В., Власов А.А. Применение коллаген- хитозанового раневого покрытия с культурой эмбриональных фибробластов при местном лечении глубоких ожогов // Фундаментальные исследования. - 2008. - № 10. - С. 59-60. |
| 3 | Большаков И.Н., Сапожников А.Н., Еремеев А.В., Кириченко А.К., Власов А.А., Черданцев Д.В., Каскаев А.В. Биодеградируемые раневые покрытия на основе полисахаридных полимеров (экспериментальное исследование) // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. - 2011. - Т. 15. № 2. - С. 53-65. |
| 4 | Буряк В.П. Биополимеры - настоящее и будущее // Полимерные материалы. - 2005. - №12 (79). - С. 22-27. |
| 5 | Верниковский В.В., Степанова Э.Ф. Иммобилизованные протеазы для очищения раневых поверхностей // Российский химический журнал. - 2010. - Т. 54. № 6. - С. 94-100. |
| 6 | Во Тхи Хоай Тху, Аксенова Т.И., Сдобникова О.А., Самойлова Л.Г. Принципы создания биоразлагаемого биобезопасного полимерного материала // 7-ая международная специализированная выставка «Мир биотехнологии 2009». - Москва: 2009. - С. 250-251. |
| 7 | Воронин А.С. Применение раневых покрытий в комплексном лечении ран и раневой инфекции кожи и мягких тканей // Аспирантский вестник Поволжья. - 2010.- № 7-8. - С. 158-161. |
| 8 | Гузеев В.В., Фомин В.А. Биоразлагаемые полимеры, состояние и перспективы использования //Пластические массы. - 2001. - № 2, С. 42-46. |
| 9 | Дегтярева С.Н., Донцова Э.П., Жаренкова О.А., Кириллова Т.Н. Саморазрушающиеся полимерные пленки // Пластические массы. - 1999. - № 10. - С. 12. |
| 10 | Егоров Н.М. Практикум по микробиологии. - Москва: МГУ, 1976. – С. 58. |
| 11 | Заиков Г.Е., Арцис М.И. Первая международная конференция по биоразлагающимся полимерам и соответствующим композитам // Известия вузов. Химия и хим. технология. - 2008. - Т. 51. Вып. 1. - С. 123-125. |
| 12 | Материалы для поликонденсации// Под ред. Дж. Стилла . - М.: Мир, 1976. - 176 с. |
| 13 | Межиковский С.М Об истории создания и 50-летней деятельности отдела полимеров и композиционных материалов // Клеи. Герметики. Технологии. - 2010. - № 9. - С. 3-8. |
| 14 | Муродов Э.А., Уринов Э.У., Тураев А.С. Молекулярно-массовые и конформационные характеристики карбоксиметилцеллюлозы и ее нитроэфиров // Пластические массы. - 2010. - № 5. - С. 17-19. |
| 15 | Олтаржевская Н.Д., Коровина М.А. Текстиль для медицины: новые лечебные композиционные материалы // Текстильная промышленность. - 2010. - Т. 5. - С. 58-62. |
| 16 | Островский Н.В., Шиповская А.Б., Белянина И.Б., Бузинова Д.А., Сальковский Ю.Е. Перспективы создания инновационных раневых покрытий и комбинированных тканеинженерных конструкций на основе полимерных матриксов // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. - 2010. - Т. 11. № 3. - С. 78-79. |
| 17 | Baaden В., Carnevale К. Production and consumption of polypropylene fibers and filaments move on // The Chemical Journal. - 2005. - № 6-7. – P. 43. |
| 18 | Wang Jing et al. Huanjing kexue / Chin. J. Environ. Sci., 1998. - V. 19, №12, - P.57. |